# Инструкция по эксплуатации сварочного станка СВ-2ПА

# Процесс сварки

1) Включите станок в сеть 220 В и подведите воздух, давление в системе установите 3,5 – 4 атм.

2) Нажимаем на кнопку “Р1”…

3) Столы раздвигаются, станок готов к сварке

4) Устанавливаем профиля

5) Поочередно зажимаем ножной педалью сначала левый…

6) … а затем и правый профиль

7) Далее нажимаем на кнопку “Р2 - сварка”, столы раздвигаются

8) Опускаем нагреватель

10) Начинается процесс расплава профиля. По умолчанию время плавки установлено в интервале 50 сек. После расплава профиля, столы автоматически раздвигаются. Убираем нагреватель наверх, при этом столы вновь автоматически сдвигаются непосредственно для сварки профиля. Сварка также задается в секундах (по умолчанию таймер установлен на 50 сек). После окончания времени сварки, автоматически поднимаются пневмоприжимы – угол сварен.

# Настройки и регулировки станка

# 1) Установка температуры, времени плавления и сварки

а) Из режима "готовность", на дисплее три полосы одновременным нажатием двух кнопок, удерживая их, переводим контроллер в режим ввода времени. На экране отображается первым символом буква "t"

б) Одиночным нажатием на кнопки панели выставляем нужное время плавления.

в) Повторно одновременно нажав и удерживая две кнопки - переводим контроллер в режим ввода температуры. На экране будет высвечиваться трехзначное число.

г) Повторно одновременно нажав и удерживая две кнопки- переводим контроллер в режим "готовность". На экране будет высвечиваться три горизонтальных полосы. Аппарат будет готов к работе.

# 2) Выставление зазора между профилем и ТЭНом.

- Кнопка "Пуск" включена.

- Давление воздуха в системе 3,5 Атм.

- Нажать кнопку Р1.

- По завершении цикла - установить профиль вплотную свариваемыми концами.

- Ножной педалью зажать профиль.

- Нажать кнопку Р2.

- Дождаться расхождения столов.

- Выключить кнопку "пуск".

- Дождаться погашения лампы кнопки "пуск".

- Опустить Тэн.

- Регулировочным болтом (болт находится с левой стороны под столом) выставить положение столов относительно опущенного Тэна, так чтобы расстояние между профилем и Тэном было около 3-4 мм.

# 3) Выставление угла сварки

- Кнопка "пуск" выключена, давление отсутствует.

- Ослабить болты фиксации устройства зажима и развести столы

- Опустить Тэн, выставить один зажим с упором так, чтобы между Тэном и стороной зажима образовался угол ½ от требуемого угла. Закрепить зажим.

- Выставить другой зажим так, чтобы между между зажимами образовался требуемый угол. Закрепить зажимы.

# 4) Выставление величины расплава профиля

- Кнопка "Пуск" включена.

- Давление в системе 3.5-4 атм.

- Температура Тэна не более 50 град. (начальный этап разогрева ТЭНа).

- Нажать на кнопку Р2. Столы разойдутся.

- Опустить Тэн.

- Выключить кнопку "Пуск" после сведения столов.

- Выставить регулировочный болт М8 в Тэне так, чтобы расстояние до столов слева и справа было одинаковым.

# 5) Настройка “винта качества”

- Провести весь цикл сваривания профиля.

- Выставить винт качества так, чтобы после касания уже расплавленного профиля концы заготовок погрузились друг в друга примерно на 1 мм.